# 技术规格书 — 某型散货船管路安装

文件编号：SPEC-2026-ME-001

版本：Rev.0

生效日期：2026年5月1日

# 1. 适用范围

本规格适用于某型散货船机舱区域管路系统的预制与安装工程，包括但不限于：冷却水系统、压载水系统、消防水系统、舱底水系统、燃油系统及润滑油系统。

管路系统设计压力：1.6 MPa

管路系统设计温度：≤ 200°C

# 2. 管材要求

2.1 碳钢管

符合 GB/T 8163 标准，材质为 20# 钢，供货状态为热轧。用于冷却水、压载水、消防水及舱底水系统。管壁厚度计算按 CCS《钢质海船入级规范》第3篇第4章执行。

2.2 不锈钢管

符合 GB/T 14976 标准，材质为 316L，供货状态为固溶处理。用于介质有腐蚀性要求的管路。

2.3 铜管

符合 GB/T 1527 标准，材质为 T2，供货状态为软态。用于仪表管路及小口径润滑油管路。

# 3. 安装要求

3.1 管路布置应满足 CCS《钢质海船入级规范》相关要求。

3.2 法兰连接螺栓预紧力矩符合 CB/T 3766 要求，力矩值按下表执行：

| 螺栓规格 | 预紧力矩 (N·m) |
| --- | --- |
| M12 | 45~55 |
| M16 | 90~110 |
| M20 | 170~210 |
| M24 | 290~360 |

3.3 管路支架间距不超过下表规定：

| 管径 (DN) | 直管段最大间距 (m) | 弯管段最大间距 (m) |
| --- | --- | --- |
| DN15~DN25 | 1.5 | 1.0 |
| DN32~DN50 | 2.0 | 1.5 |
| DN65~DN100 | 3.0 | 2.0 |
| DN125~DN200 | 4.0 | 3.0 |
| DN200 以上 | 4.5 | 3.5 |

3.4 管路穿越水密舱壁时，必须使用经过船级社认可的水密贯通件。

# 4. 焊接要求

4.1 碳钢管对接焊采用手工电弧焊（SMAW）或 CO₂气体保护焊（GMAW）。

4.2 不锈钢管对接焊采用氩弧焊（GTAW）。

4.3 焊接材料：碳钢焊条 E4303（J422），不锈钢焊条 A022。

4.4 焊前预热：壁厚 ≥ 20mm 时预热温度 100~150°C。

# 5. 检验要求

5.1 焊缝 100% 外观检查，外观质量符合 CB/T 3558 要求。

5.2 对接焊缝射线检测（RT）或超声波检测（UT）抽检比例 ≥ 20%。

5.3 系统压力试验：试验压力为设计压力的 1.5 倍。

5.4 试验介质：水压试验采用洁净水，保压时间不少于 30 分钟。

# 6. 表面处理与涂装

6.1 碳钢管外表面除锈等级 Sa2.5（近白级）。

6.2 底漆：环氧富锌底漆一道，干膜厚度 ≥ 40μm。

6.3 面漆：环氧面漆两道，干膜厚度 ≥ 160μm。

6.4 总干膜厚度 ≥ 200μm。

# 7. 标识要求

7.1 管路安装完成后，按系统图进行标识。

7.2 标识内容：介质名称、流向箭头、管径、系统编号。

7.3 标识方式：色标 + 文字标签，符合 GB 7231 要求。